附件14

聚乙烯(PE)管材产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、咸阳、渭南、杨凌、西咸等地区的生产及流通领域中抽取，共抽查生产及流通领域的标称生产企业13家，抽取样品20批次，经检验，合格样品16批次，样品合格率为80%。4批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及规格尺寸、静液压强度项目不合格。

本次抽查工作依据GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对聚乙烯(PE)管材的规格尺寸、静液压强度20℃ 100h、断裂伸长率、纵向回缩率、卫生性能等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯(PE)管材合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2018-5-5 | 西安鸿纬星辰建材有限公司 | 浙江宏源管业有限公司 | 浙江省 | 宏源 | dn20×2.3 SDR11 PN1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |
| 2 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | / | 陕西隆业实业有限公司 | 上海上塑控股集团有限公司 | 上海市 | 上塑 | dn50×4.6 PN1.6MPa PE100 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 3 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-1-25 | 西安市未央区江顺塑胶经销部 | 绿城管业 | 四川省 | 绿城 | dn25×2.3 PN1.6MPa PE100 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 4 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-2-28 | 西安市未央区江顺塑胶经销部 | 绿城管业 | 四川省 | 绿城 | dn32×3.0 PN1.6MPa PE100 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 5 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2018-10-5 | 陕西远浪新型建筑材料有限公司 | 陕西浪远建筑材料有限公司 | 陕西省西咸新区 | 法士德 | Φ20×2.3 SDR11 PN1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |
| 6 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-4-4 | 高科建材（咸阳）管道科技有限公司 | 高科建材（咸阳）管道科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | 格瑞派 | dn40×3.7 SDR11 PN1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |
| 7 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-3-27 | 高科建材（咸阳）管道科技有限公司 | 高科建材（咸阳）管道科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | 格瑞派 | dn32×3.0 PN1.6MPa PE100 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 8 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2018-8-31 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 陕西省杨凌示范区 | 天锐 | dn25×2.3 PE100 PN1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |
| 9 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2018-8-31 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 陕西省杨凌示范区 | 天锐 | dn20×2.3 SDR11 PN1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |
| 10 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-4-3 | 陕西晟翔管道科技有限公司 | 陕西晟翔管道科技有限公司 | 陕西省渭南市 | 晟翔 | dn32×3.0 PE100 SDR11 PN1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |
| 11 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2018-11-17 | 陕西晟翔管道科技有限公司 | 陕西晟翔管道科技有限公司 | 陕西省渭南市 | 晟翔 | dn40×3.7 SDR11 PE100 PN1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |
| 12 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2018-11-7 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安中财型材有限责任公司 | 陕西省西安市 | 中财 | dn25×2.3 PN1.6MPa PE100 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 13 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-3-3 | 陕西伟星新型建材有限公司 | 陕西伟星新型建材有限公司 | 陕西省西咸新区 | 伟星 | dn25×2.3 SDR11 PN1.6MPa PE100 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 14 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-3-10 | 陕西新环胜塑业有限公司 | 陕西新环胜塑业有限公司 | 陕西省西咸新区 | 通德 | dn32×3.0 PN1.6MPa PE100 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 15 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-3-27 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 陕西省咸阳市 | 联塑 | Φ50×4.6 SDR11 1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |
| 16 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-4-9 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 陕西省咸阳市 | 联塑 | Φ32×3.0 SDR11 1.6MPa | 西安市产品质量监督检验院 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯(PE)管材不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-3-1 | 陕西桥陵塑业有限公司 | 陕西桥陵塑业有限公司 | 陕西省渭南市 | 桥陵 | dn20×2.3 PE100 PN1.6MPa | 规格尺寸（外径）、静液压强度 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 2 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2018-12-13 | 陕西桥陵塑业有限公司 | 陕西桥陵塑业有限公司 | 陕西省渭南市 | 桥陵 | dn25×2.3 PE100 PN1.6MPa | 规格尺寸（外径） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 3 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-3-26 | 陕西佳茂管业工程有限公司 | 陕西佳茂管业工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | 佳泉通 | dn32×3.0 SDR11 PN1.6MPa | 规格尺寸（外径）、规格尺寸（壁厚） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 4 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-3-16 | 陕西佳茂管业工程有限公司 | 陕西佳茂管业工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | 佳泉通 | dn25×2.3 SDR11 PN1.6MPa PE100 | 规格尺寸（外径） | 西安市产品质量监督检验院 |