附件12

中空玻璃产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳、渭南、延安、榆林、汉中、安康等地区的生产领域中抽取，共抽查生产企业30家，抽取样品30批次，经检验，合格样品29批次，样品批次合格率为96.67%。1批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及胶层厚度、露点、耐紫外线辐照性能项目不合格。

本次抽查工作依据GB/T11944-2012等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对中空玻璃的厚度、胶层厚度、露点、耐紫外线、辐照性能等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中空玻璃合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 中空玻璃 | 2019-4 | 西安特奥星玻璃技术有限公司 | 西安特奥星玻璃技术有限公司 | 陕西省西安市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 中空玻璃 | 2019-4 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 陕西省西安市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 中空玻璃 | 2019-4 | 西安恒升源玻璃有限公司 | 西安恒升源玻璃有限公司 | 陕西省西安市 | 图形商标 | 6+12A+6 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 中空玻璃 | 2019-4 | 陕西锦绣前程节能玻璃有限公司 | 陕西锦绣前程节能玻璃有限公司 | 陕西省西安市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 中空玻璃 | 2019-4 | 陕西鑫北玻安全玻璃有限公司 | 陕西鑫北玻安全玻璃有限公司 | 陕西省西安市 | / | 6+12A+6 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 中空玻璃 | 2019-4 | 陕西晶峰工贸有限公司 | 陕西晶峰工贸有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 中空玻璃 | 2019-4 | 西安亿能安全玻璃有限公司 | 西安亿能安全玻璃有限公司 | 陕西省西安市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 中空玻璃 | 2019-4 | 陕西联创玻璃工程有限公司 | 陕西联创玻璃工程有限公司 | 陕西省西安市 | 图形商标 | 6+12A+6 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 中空玻璃 | 2019-1 | 陕西金鹰玻璃有限公司 | 陕西金鹰玻璃有限公司 | 陕西省西安市 | 图形商标 | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 中空玻璃 | 2019-4 | 陕西新世纪钢化玻璃有限公司 | 陕西新世纪钢化玻璃有限公司 | 陕西省西咸新区 | 图形商标 | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 11 | 中空玻璃 | 2019-4 | 宝鸡市德隆物资有限公司 | 宝鸡市德隆物资有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 12 | 中空玻璃 | 2019-3 | 陕西华鑫玻璃有限公司 | 陕西华鑫玻璃有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 13 | 中空玻璃 | 2019-4 | 安康市康德玻璃有限公司 | 安康市康德玻璃有限公司 | 陕西省安康市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 14 | 中空玻璃 | 2019-4 | 汉中市鑫达饰业有限公司第二分公司 | 汉中市鑫达饰业有限公司第二分公司 | 陕西省汉中市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 15 | 中空玻璃 | 2019-4 | 安康高新鑫辉玻璃技术有限公司 | 安康高新鑫辉玻璃技术有限公司 | 陕西省安康市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 16 | 中空玻璃 | 2019-3 | 陕西中玻安全节能玻璃有限公司 | 陕西中玻安全节能玻璃有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | 6+9A+6 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 17 | 中空玻璃 | 2019-4 | 宝鸡市万发钢化玻璃有限公司 | 宝鸡市万发钢化玻璃有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 18 | 中空玻璃 | 2019-4 | 台玻咸阳玻璃有限公司 | 台玻咸阳玻璃有限公司 | 陕西省咸阳市 | TXY | 6+12A+6 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 19 | 中空玻璃 | 2019-4 | 汉中市永安钢化玻璃技术有限公司 | 汉中市永安钢化玻璃技术有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 6+9A+6 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 20 | 中空玻璃 | 2019-4 | 汉中市东兴钢化玻璃有限公司 | 汉中市东兴钢化玻璃有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 21 | 中空玻璃 | 2019-4 | 宝鸡市时代钢化玻璃有限公司 | 宝鸡市时代钢化玻璃有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 22 | 中空玻璃 | 2019-4 | 榆林华旭玻璃科技有限公司 | 榆林华旭玻璃科技有限公司 | 陕西省榆林市 | / | 5+12A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 中空玻璃 | 2019-4 | 渭南众德玻璃有限责任公司 | 渭南众德玻璃有限责任公司 | 陕西省渭南市 | / | 5+12A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 24 | 中空玻璃 | 2019-4 | 榆林市秦林玻璃有限责任公司 | 榆林市秦林玻璃有限责任公司 | 陕西省榆林市 | / | 5+12A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 25 | 中空玻璃 | 2019-4 | 渭南光明钢化玻璃技术有限公司 | 渭南光明钢化玻璃技术有限公司 | 陕西省渭南市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 26 | 中空玻璃 | 2019-5 | 西安宏达特种玻璃有限公司 | 西安宏达特种玻璃有限公司 | 陕西省西安市 | / | 6+12A+6 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 27 | 中空玻璃 | 2019-5 | 西安蓝田黎明钢化玻璃厂 | 西安蓝田黎明钢化玻璃厂 | 陕西省西安市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 28 | 中空玻璃 | 2019-4 | 陕西中科玻璃有限公司 | 陕西中科玻璃有限公司 | 陕西省渭南市 | / | 5+9A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 29 | 中空玻璃 | 2019-4 | 延安北玻节能玻璃有限公司 | 延安北玻节能玻璃有限公司 | 陕西省延安市 | / | 5+12A+5 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中空玻璃不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | 中空玻璃 | 2019-4 | 汉中市千度装饰有限公司 | 汉中市千度装饰有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 5+9A+5 | 胶层厚度、露点、耐紫外线辐照性能 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |