附件10

建筑防水卷材产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、咸阳、宝鸡、渭南、西咸等地区的生产领域中抽取，共抽查生产企业21家，抽取样品28批次，经检验，合格样品28批次，样品批次合格率为100%。

本次抽查工作依据GB/T 328.26-2007、GB/T 328.11-2007、GB/T 328.14-2007、GB/T 328.10-2007、GB/T 328.8-2007、GB/T 328.20-2007、GB/T 328.9-2007、GB/T 328.15-2007、GB/T 328.20-2007、GB/T 528-2009、GB/T 529-2008、GB/T 3512-2014、GB/T 1690-2010等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对建筑防水卷材的可溶物含量、拉伸性能、撕裂力、耐热性、低温柔性、低温弯折性、不透水性、拉力、延伸率、热老化、渗油性、胎基材料等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防水卷材合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-3-11 | 陕西鲁泰防水保温工程有限公司 | 陕西鲁泰防水保温工程有限公司 | 陕西省西安市 | 雨泰 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2019-4-1 | 陕西鲁泰防水保温工程有限公司 | 陕西鲁泰防水保温工程有限公司 | 陕西省西安市 | 雨泰 | PY I PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 预铺防水卷材 | 2019-4-9 | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 雨水情 | 预铺防水卷材GB/T23457-2017-P1.2/1.5-20 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-13 | 陕西昌炎泰岭防水技术有限公司 | 陕西昌炎泰岭防水技术有限公司 | 陕西省宝鸡市 | 秦岭牌 | SBS I PY PE PE 4 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 2019-3-28 | 陕西三力材料科技有限公司 | 陕西三力材料科技有限公司 | 陕西省宝鸡市 | - | PYK I PE 4 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 高分子防水材料--片材 | 2019-3-30 | 西安双益实业有限公司 | 西安双益实业有限公司 | 陕西省西安市 | 双益实业 | JS2-25.0m×3.0m ×1.5mm | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 高分子防水材料--片材 | 2019-4-15 | 西安永庆复合材料有限公司 | 西安永庆复合材料有限公司 | 陕西省西咸新区 | - | JS2-24.5m×3.0m×1.0mm | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-12 | 绿纪源（陕西）防水科技有限公司 | 绿纪源（陕西）防水科技有限公司 | 陕西省西安市 | 绿纪源 | SBS I PY PE PE 4 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-8 | 陕西普石建筑建材科技有限公司 | 陕西普石建筑建材科技有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕普 | SBS Ⅱ PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2019-3-28 | 陕西普石建筑建材科技有限公司 | 陕西普石建筑建材科技有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕普 | N I PET 1.5 20 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 11 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-1 | 西安禹豪防水材料有限公司蒲城分公司 | 西安禹豪防水材料有限公司蒲城分公司 | 陕西省渭南市 | 西北禹豪 | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 12 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-1 | 陕西庆发防水材料有限责任公司 | 陕西庆发防水材料有限责任公司 | 陕西省渭南市 | 金禹佳 | SBS I PY PE PE 4 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 13 | 高分子防水材料——片材 | 2018-9-10 | 西安自力土工合成材料有限公司 | 西安自力土工合成材料有限公司 | 陕西省西安市 | ZL | JS2-ECB/EVA-30.0m×2.3m×1.5mm | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 14 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-3-22 | 陕西航建防水工程有限公司 | 陕西航建防水工程有限公司 | 陕西省渭南市 | 航建牌 | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 15 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2019-3-26 | 陕西航建防水工程有限公司 | 陕西航建防水工程有限公司 | 陕西省渭南市 | 航建牌 | N I PET 1.5 20 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 16 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-3 | 陕西海马建筑防水工程有限公司 | 陕西海马建筑防水工程有限公司 | 陕西省西安市 | 海豪 | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 17 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-2 | 陕西龙新防水技术有限责任公司 | 陕西龙新防水技术有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 龙新 | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 18 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-3 | 陕西金鹏防水工程材料有限公司 | 陕西金鹏防水工程材料有限公司 | 陕西省咸阳市 | 金鹏 | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 19 | 湿铺防水卷材 | 2019-4-11 | 陕西蜀羊防水材料有限公司 | 陕西蜀羊防水材料有限公司 | 陕西省咸阳市 | 蜀羊 | E S 1.5-20 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 20 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-3-28 | 陕西蜀羊防水材料有限公司 | 陕西蜀羊防水材料有限公司 | 陕西省咸阳市 | 蜀羊 | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 21 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-3-31 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 陕西省咸阳市 | 东方雨虹 | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 22 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-10 | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 | 陕西省西安市 | 金豫伞 | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-6 | 雨中情防水技术集团有限责任公司 | 雨中情防水技术集团有限责任公司 | 陕西省西安市 | 雨水情 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 24 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2019-4-5 | 雨中情防水技术集团有限责任公司 | 雨中情防水技术集团有限责任公司 | 陕西省西安市 | 雨水情 | N I PE 1.5 20 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 25 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-12 | 陕西晴空防水技术工程有限公司 | 陕西晴空防水技术工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | 晴空 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 26 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-3-11 | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 雨水情 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 27 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 2019-4-15 | 陕西晴空防水技术工程有限公司 | 陕西晴空防水技术工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | 晴空 | PYK I PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 28 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2019-4-2 | 陕西禹宏建材科技有限公司 | 陕西禹宏建材科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | 西北禹洪（宏） | SBS I PY PE PE 3 10 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |