附件8

新型墙体材料（砖和砌块）

产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳、渭南、汉中、安康、商洛等地区的生产领域中抽取，共抽查生产企业60家，抽取样品60批次，经检验，合格样品60批次，样品合格率为100%。

本次抽查工作依据GB6566-2010、GB/T13544-2011、GB/T13545-2014、GB/T11968-2006、GB/T2542-2012、GB/T11969-2008、GB/T10294-2008等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对新型墙体材料（砖和砌块）的强度等级、抗风化性能、泛霜、石灰爆裂、孔型孔结构及孔洞率、密度等级、放射性、抗冻性、干燥收缩值、干密度、导热系数等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型墙体材料（砖和砌块）合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-2 | 陕西秦悦新型建材有限公司 | 陕西秦悦新型建材有限公司 | 陕西省西安市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 西安市长安区周都墙体材料实业有限责任公司 | 西安市长安区周都墙体材料实业有限责任公司 | 陕西省西安市 | / | 600×170×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 3 | 烧结空心砖 | 2019-3 | 西安优内特建材科技有限公司 | 西安优内特建材科技有限公司 | 陕西省西安市 | / | 240×220×115 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 4 | 烧结空心砖 | 2019-3 | 西安宏宇新型材料有限公司 | 西安宏宇新型材料有限公司 | 陕西省西安市 | / | 240×220×115 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 5 | 烧结多孔砖 | 2019-3 | 西安嘉川新型建材有限公司 | 西安嘉川新型建材有限公司 | 陕西省西安市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 6 | 烧结空心砖 | 2019-3 | 西安方运建材有限公司 | 西安方运建材有限公司 | 陕西省西安市 | / | 240×180×115 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 7 | 烧结空心砖 | 2019-3 | 西安西丰新型建材有限公司 | 西安西丰新型建材有限公司 | 陕西省西安市 | / | 240×220×115 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 8 | 烧结多孔砖 | 2019-3 | 西安隆和建材有限责任公司 | 西安隆和建材有限责任公司 | 陕西省西安市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 9 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | 2019-3 | 西安沪达新型建材有限公司 | 西安沪达新型建材有限公司 | 陕西省西安市 | 沪达 | 600×170×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 10 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-1 | 西安眉坞龙腾新型建材有限责任公司 | 西安眉坞龙腾新型建材有限责任公司 | 陕西省西安市 | / | 600×200×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 11 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 西安市临潼区海川建材有限公司 | 西安市临潼区海川建材有限公司 | 陕西省西安市 | / | 600×200×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 12 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 陕西蓝邦环保建材有限公司 | 陕西蓝邦环保建材有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 13 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | 2019-3 | 陕西凝远新材料科技股份有限公司 | 陕西凝远新材料科技股份有限公司 | 陕西省西咸新区 | 凝远新材 | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 14 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 渭南临渭区锦辉新型建材厂 | 渭南临渭区锦辉新型建材厂 | 陕西省渭南市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 15 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 白水县圣和节能建材有限公司 | 白水县圣和节能建材有限公司 | 陕西省渭南市 | / | 600×170×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 16 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-2 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 | 陕西省渭南市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 17 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 陕西亚升新型建材有限公司 | 陕西亚升新型建材有限公司 | 陕西省渭南市 | YS | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 18 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 陕西顺发新型建材有限公司 | 陕西顺发新型建材有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 19 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 陕西东铭建材有限公司 | 陕西东铭建材有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 600×200×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 20 | 烧结煤矸石多孔砖 | 2019-4 | 武功县观音堂乡空心砖厂 | 武功县观音堂乡空心砖厂 | 陕西省咸阳市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 21 | 烧结页岩空心砖 | 2019-4 | 彬县立瑜空心砖厂 | 彬县立瑜空心砖厂 | 陕西省咸阳市 | / | 240×200×115 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 22 | 烧结煤矸石多孔砖 | 2019-4 | 长武县西华环保建材有限公司 | 长武县西华环保建材有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 23 | 烧结煤矸石多孔砖 | 2019-4 | 长武金腾煤矸石环保建材有限公司 | 长武金腾煤矸石环保建材有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 24 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 宝鸡众力建材有限责任公司 | 宝鸡众力建材有限责任公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 25 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 凤翔县彪角方正新型建材有限公司 | 凤翔县彪角方正新型建材有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 26 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 陕西鸿德嘉业环保建材有限公司 | 陕西鸿德嘉业环保建材有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 600×200×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 27 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 宝鸡市方大建材有限公司 | 宝鸡市方大建材有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 28 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 宝鸡石羽节能科技发展有限公司 | 宝鸡石羽节能科技发展有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 29 | 烧结多孔砖 | 2019-4 | 陕西春翔固废处理科技有限公司 | 陕西春翔固废处理科技有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 30 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 陕西龙门永泽建筑材料科技股份有限公司 | 陕西龙门永泽建筑材料科技股份有限公司 | 陕西省韩城市 | / | 600×170×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 31 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 陕西康达诚信新型建材有限公司 | 陕西康达诚信新型建材有限公司 | 陕西省韩城市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 32 | 烧结空心砖 | 2019-4 | 韩城市北头机砖厂 | 韩城市北头机砖厂 | 陕西省韩城市 | / | 240×240×115 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 33 | 蒸压加气混凝土砌块（砂） | 2019-3 | 陕西满意环保建材有限公司 | 陕西满意环保建材有限公司 | 陕西省安康市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 34 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 陕西省汉阴县功力节能建材制品有限公司 | 陕西省汉阴县功力节能建材制品有限公司 | 陕西省安康市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 35 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 汉阴县西汉新型环保建材有限公司 | 汉阴县西汉新型环保建材有限公司 | 陕西省安康市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 36 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 旬阳鑫顺新型环保建材有限公司 | 旬阳鑫顺新型环保建材有限公司 | 陕西省安康市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 37 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 安康市汉滨区云峰新型建材有限公司 | 安康市汉滨区云峰新型建材有限公司 | 陕西省安康市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 38 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 平利县新泰建材有限公司 | 平利县新泰建材有限公司 | 陕西省安康市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 39 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 汉中市珑城建材有限公司 | 汉中市珑城建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 40 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 勉县宏伟砖瓦厂 | 勉县宏伟砖瓦厂 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 41 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 勉县恒旭页岩空心砖厂 | 勉县恒旭页岩空心砖厂 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 42 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 汉中隆源建材有限公司 | 汉中隆源建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 43 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 勉县万鑫建材有限公司 | 勉县万鑫建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 44 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 汉中市鼎和页岩砖有限公司 | 汉中市鼎和页岩砖有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 45 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 南郑县鑫源新型建材有限公司 | 南郑县鑫源新型建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 46 | 烧结多孔砖 | 2019-4 | 南郑安坎新型墙材厂 | 南郑安坎新型墙材厂 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 47 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 南郑县天正新型建材制品有限公司 | 南郑县天正新型建材制品有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 48 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 南郑县宏盛建材有限公司 | 南郑县宏盛建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 49 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 南郑县拓燎建材有限公司 | 南郑县拓燎建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 50 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 南郑宏康页岩砖有限公司 | 南郑宏康页岩砖有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 51 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 南郑县开元建材有限公司 | 南郑县开元建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 52 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 汉中市圣水天力新型建材有限公司 | 汉中市圣水天力新型建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 53 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 汉中开源新型建材有限公司 | 汉中开源新型建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 54 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 汉中市金源泉环保建材有限公司 | 汉中市金源泉环保建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 55 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 西乡县机砖厂 | 西乡县机砖厂 | 陕西省汉中市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 56 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 洋县钜鑫建材实业有限公司 | 洋县钜鑫建材实业有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 57 | 烧结页岩空心砖 | 2019-4 | 城固县向阳新型建材厂 | 城固县向阳新型建材厂 | 陕西省汉中市 | / | 240×240×115 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 58 | 烧结页岩多孔砖 | 2019-4 | 商洛市商州区林山建材有限责任公司 | 商洛市商州区林山建材有限责任公司 | 陕西省商洛市 | / | 240×115×90 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 59 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 商南县宏昌绿色建筑材料科技有限公司 | 商南县宏昌绿色建筑材料科技有限公司 | 陕西省商洛市 | / | 600×100×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |
| 60 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2019-3 | 洛南县华润建材化工工贸有限公司 | 洛南县华润建材化工工贸有限公司 | 陕西省商洛市 | / | 600×170×240 | 陕西省砖瓦产品质量监督检验站 |